PPR管材常见问题及解决方法

什么是PPR管材？ppr管材在使用的过程中总会遇到一些问题让很多顾客不知所措，为了帮助大家更好的了解PPR管材相关方面的知识，优管网小编整理了PPR管材常见问题及解决方法，希望能为你提供帮助。

PPR管的又叫三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯，采用无规共聚聚丙烯经可挤出成为管材，也可注塑成为管件。聚丙烯无规共聚物也是聚丙烯的一种，它的高分子链的基本结构用加入不同种类的单体分子加以改性。乙烯是最常用的单体，它引起聚丙烯物理性质的改变。与pp均聚物相比，无规共聚物改进了光学性能（增加了透明度并减少了浊雾），提高了抗冲击性能，增加了挠性，降低了熔化温度，从而也降低了热熔接温度；同时在化学稳定性、水蒸汽隔离性能和器官感觉性能（低气味和味道）方面与均聚物基本相同。使用于吹塑、注塑、薄膜和片材挤压加工领域，作食品包装材料、医药包装材料和日常消费品。

1、PPR管为什么存在低温脆性？

答：ppr是无规共聚聚丙烯，也就是我们所说的Ⅲ型聚丙烯。它是由丙烯单体和少量乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下无规共聚得到的。

乙烯单体随机地分布到丙烯长链中，其中乙烯单体一般控制在3-5%之间。乙烯含量和乙烯与丙烯的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。

在气温较低的情况下，尤其冬季施工过程中，管材在低温下柔韧性有所降低，刚性增强，表现为脆性。

在外力冲击或过大的意外载荷作用下，可能出现管材直线开裂等情况。给施工带来不便。为此相关国家规范针对此问题做出了明确的要求。

在冬季施工时，应注意建筑给水聚丙烯（ppr）管道的低温脆性的特点，并制定相应施工方案。GB/T50349-2005对此有详细规定。

2、PPR管材冷脆性在实际应用中的表现形式

答：当环境温度较低时，PPR管材韧性降低，表现为脆性，当管材受到外力的冲击或者重压时，会出现直线开裂现象，并且开裂情况是由内管开始，向外管延伸。

管材受到一个点的作用力造成的开裂后，在瞬间内，这种开裂会沿着管材的轴线方向快速增长，这个特性叫做快速裂纹增长。

另冬季管材在运输、在工地及安装过程中因外力致伤，会在使用过程中出现脆性和韧性（输送热水时）爆管。

3、大家经常会走入的误区----能砸裂的PPR水管就是差水管

答：这种判断方法是错误的，能否砸裂PPR管，这是一种判断PPR好坏的误区，这并不能检验PPR好坏与否，因为ppr材料本身性能随着环境温度而发生一定程度的改变。

在气温较低的情况下，尤其冬季管材在低温下柔韧性有所降低，刚性增强，表现为脆性。在外力冲击或过大的意外载荷作用下，可能出现管材断裂。给施工带来不便。

为此相关国家规范针对此问题做出了明确的要求。在冬季施工时，应注意建筑给水聚丙烯（ppr）管道的低温脆性的特点，并制定相应施工方案。GB/T50349-2005对此有详细规定。

反而是一些添加其它原料的假冒伪劣PPR管，倒是不易砸坏！真正的既能输送高温热水又能输送冷水可管用50年的ppr是能砸裂的，特别是在温度较低的情况下更是如此，这就是ppr的低温脆性。

如果ppr水管不能砸裂，基本可以断定不是真正的ppr材料。ppr管的优势主要体现在较高的抗蠕变性能。

纯ppr料的好管具有低温脆性，在5℃以下的环境中表现得尤为明显，所以好管能砸裂，砸不裂的往往都不是ppr管，而是输送冷水的PP-B或是参杂了其它的材料。